Подъем

Внешний вид изделия:
[image: Подъем]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х500х500мм
Размер зоны безопасности: 4000х2500 мм
Размер зоны приземления: 5000х3500 мм
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/podem/

Комплектация: Бревно-подъем – 1 шт, пенек – 1шт, грунтозацеп – 2шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные элементы диаметром от 140 мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Бревно-подъем крепится к пеньку. 
Ручки на бревне изготовлены из стальной трубы диметром 27мм, толщина стенки 2,8мм. Зацепы изготовлены из стальной трубы диаметром 33мм, толщина стенки 2,8мм. Крепится к бревнам при помощи саморезов. Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности. Глубина бетонирования грунтозацепов 600 мм.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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