Игровой модуль «КРАКЕН»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой модуль «КРАКЕН» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 12000х9500х2000мм
Размер зоны безопасности: 14000х11500мм
Размер зоны приземления: 15000х12500мм
Высота падения: 2000мм
Допустимое количество детей: 18 человек
Возрастные ограничения:  от 6-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-modul-kraken/

Комплектация: каркас - 10шт, обшивка – 14компл, иллюминатор – 10шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Каркас выполнен из профильной трубы размером 50х25мм, толщина стенки 2,5мм. Для обеспечения устойчивости конструкции предусмотрено бетонирование опор в габаритах 900×1000 мм. 
Обшивка  выполнена из строганой доски толщиной 40 мм; влажность материала — в диапазоне 16–18% (достигается за счёт контролируемой естественной сушки). Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. Крепление к каркасу осуществляется сверлоконечными саморезами. 
Иллюминатор выполнен из прозрачного пластика, подобранного с учётом воздействия внешних факторов: материал устойчив к перепадам температур, атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению. Монтаж элемента к ограждению производится шурупами из нержавеющей стали.
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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