Панель «НАЙДИ ПАРУ»
Внешний вид изделия:
[image: Панель «НАЙДИ ПАРУ» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1280х340х1400 мм
Размер зоны безопасности: 3280х2340 мм
Размер зоны приземления: 4280х3340 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/panel-najdi-paru/
Комплектация: Деревянная стойка – 2шт, информационная панель – 4шт, ось с кубиками – 7шт, крыша в сборе – 1шт..
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Верхняя информационная панель и крыша. Горизонтальный элемент и крыша из строганной доски толщиной не менее 40 мм. Поверхность — гладкая, без заусенцев, кромки — со снятой фаской. Надпись на лицевой стороне верхней панели нанесена методом фрезеровки. 
Элементы выполнены в форме кубов из цельного бревна с номинальным сечением 100×100 мм. Порода древесины — акация робиния. Все грани тщательно отшлифованы. Кромки и рёбра — со снятой фаской, для исключения острых граней и обеспечения безопасности при тактильном контакте. Информационная и декоративная графика наносится методом УФ‑печати непосредственно на лицевую поверхность деревянного элемента. 
Ось круглая, диаметром 25мм из нержавеющей стали. Вставляется в пазы в столбах.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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