Архитектурная форма «Матрешка»
Внешний вид изделия:
[image: Архитектурная форма «МАТРЁШКА»]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х1200х2200 мм
Размер зоны безопасности: 3200х3200 мм
Размер зоны приземления: 4200х4200 мм
Высота падения: 2000 мм
Допустимое кол-во детей: 2 человека
Возрастные ограничения:  от 14 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/arhitekturnaya-forma-matryoshka/

Комплектация: Арт объект отгружается полностью в сборе.
Изделие — декоративный арт‑объект в виде стилизованной матрёшки; предназначено для оформления общественных пространств (парки, скверы, пешеходные зоны, входные группы); использования в качестве фотозоны и элемента событийного оформления (городские праздники, ярмарки, фестивали); экспозиционного применения в музеях, этнографических комплексах, визит‑центрах; благоустройства детских площадок и образовательных пространств (знакомство с народными промыслами, формирование культурной идентичности).
[bookmark: _GoBack]Роспись ручная. Цветовая палитра — красный (основной), белый (рубаха), бежевый (оборка/передник), золотой (орнамент). Защитное покрытие: УФ‑лак в 2–3 слоя; торцы и кромки — дополнительная пропитка антисептиком глубокого проникновения.
Орнамент: стилизованные цветочные мотивы и солнечные символы в духе традиционных росписей; нанесение — акриловыми красками на водной основе с УФ‑стойкостью не менее 5 лет.
Материал изготовления — массив дуба с плотностью не менее 650 кг/м³. Влажность древесины — не выше 18%, обеспеченная методом естественной сушки. У бревна отсутствует гниль, трухлявость, крупные сквозные трещины; допускаются сучки диаметром до 40 мм, не влияющие на прочность. Технология обработки поверхности предусматривает многоэтапную шлифовку абразивными материалами с последовательным уменьшением зернистости  до достижения нормированной гладкости. В труднодоступных зонах и на криволинейных участках применяется ручная обработка щётками с ворсом из нейлона либо латуни — это позволяет раскрыть текстуру дуба без повреждения волокон. Все кромки и стыковые соединения подвергаются скруглению, исключены острые заусенцы, сколы и выступающие волокна.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
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