СМОТРИ В ОБА

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2870х2610х4050мм

Размер зоны безопасности: 4870х4610мм

Размер зоны приземления: 5870х5610мм

Возрастные ограничения:  от 6-12 лет

Высота падения: 1200мм.

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Ссылка на сайт:   https://lastochka-lip.com/catalog/smotri-v-oba/

Комплектация: стойка –6шт, крыша – 1шт, ограждение – 3компл, настил пола – 1компл,  перекладина – 3шт, лестница – 1шт, шест -1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.

Стойки - брусья круглого сечения из строганой древесины; торцы обработаны, кромки скруглены для исключения травмирования. Диаметр – от 140 мм. Глубина бетонирования стоек 1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам.

Ограждение, крыша, перекладина и настил пола изготовлены из строганой доски толщиной 40мм. Влажность материала — в диапазоне 16–18% (достигается за счёт контролируемой естественной сушки). Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. Декоративные элементы крыши «черепица» из древесины толщиной 20мм. Крепление шурупами из нержавеющей стали.

Лестница, перекладины и шест изготовлены и стальной трубы круглого сечения диаметр 33,5мм, толщина стенки 2,8мм.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".