Лавочка Монолит 2
Внешний вид изделия:
[image: Лавочка «Монолит»-2 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ):  1500х800х600мм
Допустимое кол-во: 3 человека
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/lavochka-monolit-2/

Комплектация: Спинка – 1шт, сиденье – 1шт, ножки – 4шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Спинка и сиденье изготовлены из цельного бревна диаметром от 400мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Соединение сегментов с применением  шипо‑пазовой системы. 
Четыре цилиндрические ножки, установлены по углам основания; высота ножек — порядка 10–15 см, обеспечивают небольшой зазор от пола. Изготовлены из стальной трубы диаметром 33,5мм, толщина стенки 2,8мм. Глубина бетонирования 500мм. Ножки закреплены к сиденью и спинке шурупами из нержавеющей стали.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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