Горка 1500

Внешний вид изделия:
[image: Горка 1500 МЕТАЛЛ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2670х680х2720 мм
Размер зоны безопасности/приземления: 6670х3680 мм
Высота горки: 1500
Высота падения: 1500 мм
Допустимое кол-во детей:1 чел
Возрастные ограничения:  6 – 12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/gorka-1500-metall/

Комплектация: стойка-лестница– 1шт, горка Н900- 1шт, перекладина – 1шт.

Несущие стойки — из стальной круглой трубы Ø79 мм; толщина стенки 3,0 мм. Опоры устанавливаются в грунт с глубиной бетонирования 1000 мм.  
Ступени из стальной трубы круглого сечения, диаметром 33мм, толщина стенки 2,8мм. Шаг ступеней 300 мм.
Горизонтальная перекладина из ударопрочного полимерного профиля, диаметром 50мм.
Горка изготовлена полностью из нержавеющей стали. Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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